Общество с ограниченной ответственностью
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654006 г.Новокузнецк ул. Тольятти, 11
тел/факс (3843) 77-32-23, 91-02-07, 8-960-935-99-43
Эл. почта:, evropark-nk@yandex.ru, Сайт: evropark-nk.ru


Главное преимущество нашей продукции для Вас – высокое качество, долговечность, возможность выразить свою индивидуальность.

Широкая цветовая гамма!
Цены действительны до 1 сентября 2011.   

Бетонный кирпич    ТУ5746-001-57345150-2003   Цены указаны с учетом НДС
	Наименование
	Размер (мм)
	Вес 1шт.

кг
	Ед.

измерения
	Количество на поддоне
	Цвет
	Цена (руб)

	Кирпич облицовочный 
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«Рваный камень»

                    пустотелый

                    лицевой
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                   угловой

           
	250х120х88


	4,2
	шт.


	400
	серый
	18,80



	
	
	
	
	
	вишневый
	20,00



	
	
	
	
	
	красный
	19,50



	
	
	
	кг
	1750
	желтый
	19,50



	
	
	
	
	
	зеленый
	20,70



	
	
	
	
	
	трава
	20,70



	[image: image2.png]


                                                                                    Бордюр дорожный                              


	1000х300х150
	100
	шт.
	15
	серый
	400,0

	
	
	
	кг
	1550
	красный
	415,0
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Поребрик садовый
	1000х200х80


	36
	шт.
	40
	серый

красный
	200,0
   220,0

	
	
	
	кг
	1500
	
	


Применение: кладка наружных и  внутренних стен, подвалов, цоколей, облицовка наружных стен, крылец.               

Прочность на сжатие:               150 кгс/кв.см            
Морозостойкость:                       150 циклов                 

Теплопроводность в кладке:    0,617вт/м С                                                   

Водопоглощение:                        не более 6 %
Бетонная тротуарная плитка   ТУ 5746-002-57345150-2004

	Наименование
	Размер (мм)
	Вес 1шт.

кг
	Ед.

измерения
	Количество на поддоне
	Цвет
	Цена(руб).
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                     «Квадрат»

                   5К8


	200х200х80
	7,2
	м²
	12,0


	серый
	780

	
	
	
	кг
	2210
	красный
	800
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                      «Эко»

                     4К8
	220х220х80
	7,5
	м²
	10,63
	cерый
	780

	
	
	
	кг
	1850
	красный
	800
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                                                    «Старый город»

                   3П6


	90х120х60

120х120х60

150х120х60

180х120х60
	
	м²
	11,5
	серый
	610

	
	
	
	
	
	красный
	640
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                    «Брусчатка»

                          2П8
	200х100х80

100х100х80
	3,8
	м²
	10,8
	серый
	810

	
	
	
	кг
	2200
	красный
	830

	«Брусчатка»

                       2П6
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	200х100х60

100х100х60
	2,9
	м²
	10,8
	серый
	610

	
	
	
	кг
	1600
	красный
	640
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                   «Уни 1Ф8»


	225х112,5х80
	4,8
	м²
	10,12
	серый
	780

	
	
	
	кг
	1970
	красный
	800

	
Цветочница

1ЦВ


	600х400х200
	40
	шт.
	15
	серый
	300


	
	
	
	кг
	600
	красный
	330




  Применение: мощение тротуаров, пешеходных, садовых  дорожек ,парковок, автостоянок, автозаправок, хранилищ, покрытий в зонах отдыха, парках, скверах.

Прочность на сжатие:        400 кгс/кв. см     

Морозостойкость:               300 циклов        
Водопоглощение:                 не более 7 %              

Истираемость:                      0,9г/кв.см

